### Teknik Bilgi Formu

#### PÜRKAY 076 Poliüretan, UV Dayanımlı Son Kat Boya

##### Tanımı ve Özelliği

PÜRKAY 076 Poliüretan UV Dayanımlı Son Kat Boya, 2 komponentli, poliüretan esaslı bir boyadır. Yaşlanmaya, su ve deniz suyuna, tuza ve pek çok kimyasallara, dış hava koşullarına (asit, baz, ve pek çok solvent çeşitlerine) dayanıklıdır. Darbelere ve sürtünmelere karşı dirençlidir. U.V.’ye karşı dirençlidir. Uygulandığı yüzeye geçirimsizlik kazandırır.

Kullanım yerleri

Pürkay 076 Poliüretan, UV  dayanımlı son kat boya poliüretan ve epoksi self levelling kaplamaların üzerine uygulanır. Mükemmel UV direnci nedeni ile dış mekanlarda güvenle uygulanır. Üstün özelliklerinden dolayı oto parklarda, sanayi tesislerinde, depolarda, uçak hangarlarında su arıtma tesislerinde yaygın kullanımı mevcuttur.

Son kat PU boya, kaplama sisteminin bir parçasıdır. Ürün uygulaması veya ürün ile ilgili detaylı bilgi gerektiği durumlarda teknik personelimize danışmanızı veya www.purkay.com sitemizi ziyaret etmenizi rica ederiz.

##### Uygulanabilir  Malzemeler

#### PÜRKAY 019/01, 019/02, 019/03 ve 019/04 poliüretan self levelling kaplama üzerine, ayrıca   Epoksi SL 21 ve 23 Self levelling sistemlerin üzerine son kat olarak uygulanır.

##### Spesifikasyonlar

- Renk :  	          		   RAL renklerinde.

- Karışım Oranı :  		   Ana malzeme : Sertleştirici = 100 : 30 ( Ağırlık olarak )

- Pot-life : 			   6 - 8 Saat.

- Tüketim : 			   0.200 – 0.300 kg/m² (iki katta)

- Kuruma Süresi :		   Yüzey kuruması 4 – 6  saat (23ºC’de), Tam

kuruma 24 saat  içinde gerçekleşir. Malzeme mekanik

direncine (tam sertleşme) 7  gün sonra ulaşır.

- Yangına Dayanım:		   TS EN ISO 11925-2 sayılı Türk Standartlarına göre

Rapor No: AB-0001-T 80802   yapılan muayene ve deneylerden olumlu sonuç almıştır.

Deneyi yapılan  numuneler TS EN 13501-

Çizelge 2 Efl sınıfı kriterlerine uygundur.

|  | Mat Ana Malz. | Yarımat Ana Malz. | Sertleştirici |
| --- | --- | --- | --- |
| - Viskozitesi (25°C): | 28±8 sn. | 25±5 sn. | 180-210 |
| - Dansite (25°C): | 1.22±0.05 gr/cm³ | 1.22±0.05 gr/cm³ | 1.06±0.02 |
| Bu teknik bilgi formunun ikinci sayfası mevcuttur. |  |  |  |

Pürkay 076  Poliüretan, UV Dayanımlı Son Kat Boya Teknik Bilgi Formu 2. sayfa

- VOC:

Ana Malzeme :		460-540 g/l

Karışım:			410-475 g/L

Sertleştirici:		260-270 g/L

- TOC:

Karışım:			%42-50

- Görünüş :  			Parlak, düz, şeffaf

- Taber Aşınma:		(CS 10 disk, 10 N ağırlık, 500/1000 rpm) : 20/42 mg   ASTM  D4060

- Pendulum Sertliği: 		30 sn			DIN 53157 ( 7 gün sonra )

- Erichsen Değeri:   		10 mm			DIN ISO 1520

Kuru			Islak

- Kaymazlık :		R13		            R 13			DIN 51131

Kuru			Islak	ASM 825

- Kaymazlık scot :		Mat : 		1,20			1,11

Yarımat: 	1,19			1,28

Parlak : 	1,26			1,28

- İçerik: 			Sertleştirici düşük buhar basıncına sahip alifatik izosiyanat ihtiva eder.

Ana malzeme poliester ve polieter reçineler  ile pigment ihtiva eder.

- Depolama  : 		Orijinal ambalajında, 35 C' nin  altında, dondan korunarak

depolandığında bekleme süresi 12 aydır

- Ambalaj :    		12 + 3.60 kg ambalajlarda

Teknik Öneriler

Ürün kullanım süresi içerisinde tüketilmelidir, aksi takdirde geriye dönüşü mümkün olmayan jelleşme oluşur. Tüm ekipman kullanımdan sonra aktif olarak temizlenmelidir. Koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir.

Ön Hazırlık

Poliüretan veya epoksi self levelling kaplama toz, yağ, katı yağ ve benzeri yabancı malzemelerden temizlenmiş olmalıdır.

Bu teknik bilgi formunun üçüncü sayfası mevcuttur.

Pürkay 076 Poliüretan, UV Dayanımlı Son Kat Boya Teknik Bilgi Formu 3. sayfa

Uygulama

Ana malzeme önce kendi içinde karıştırılır. Daha sonra küçük kutudaki sertleştiricinin tamamı ana malzemenin içine dökülerek karışım homojen hale gelene kadar karıştırmaya devam edilir. Karıştırma işlemi elektrikli bir karıştırıcı ile yapılmalıdır. Malzeme kullanım süresi içinde tüketilmelidir. Uygulama rulo, fırça veya püskürtme yöntemi ile yapılır. Poliüretan veya epoksi self levelling kaplama üzerine uygulama 24 saat içinde gerçekleştirilmelidir. Bu sürenin aşılması durumunda self levelling yüzey zımparalanarak pürüzlendirilerek son kat boyanın yüzeye tutunması sağlanmalıdır. PÜRKAY 076 Poliüretan, UV dayanımlı son kat boya 24 saat ara ile iki kat şeklinde uygulanmalıdır.

TEST RAPORLARI

TEXTILNI ZKUSEBNI USTAV, S.P.

AKREDİTE EDİLMİŞ TEST LABORATUARI   NO: 1001

|  | Test Metodu | Ölçü Birimi | Elde Edilen Değer |
| --- | --- | --- | --- |
| Karakteristik Aşınmanın Tespiti |  | Maksimum dayanma periodu | 13 000 * |
| Renk değişimi | EN ISO 5470-1 | seviye | 2 |
| Aşınma dayanımı |  | mg | 0,46 |
| (ağırlık kaybı) |  |  |  |
| * aşınma deneyi self leveling kat gözükünceye kadar devam ettirilmiştir. |  |  |  |

TECHICKY A ZKUSEBNI USTAV STAVEBNI PRAHA, S.P.

Koparma Deneyi ( Pull – off )   ( EN 1542 )

Beton / Spor Zemin  :   2.60 MPa

Ağırlık düşürme ile darbe dayanımı deneyi    ( EN- ISO 6272-1)

1 kg:	boya kırılması gözlemlenmedi

2 kg:	boya kırılması gözlemlenmedi

3 kg:	boya kırılması gözlemlenmedi

Bu teknik bilgi formunun dördüncü sayfası mevcuttur.

Pürkay 076 Poliüretan, UV Dayanımlı Son Kat Boya Teknik Bilgi Formu 4. sayfa

Sıvı geçirimsizlik  deneyi   (EN 1060-3)

Kumtaşı tuğlası:  Class III (düşük)

Not :

Aşağıda listelenen RAL renkleri ile üretilmiş Pürkay Son Kat Boyaların renk pigmentlerinin sahip oldukları karakterleri nedeni ile örtücülüklerinin sınırlı olup, en iyi sonucu elde etmek için aynı renkte veya beyaz renkte self levelling malzemelerin üzerine uygulanmalıdır.

| RAL 1003 Signal Sarı RAL 1004 Altın Sarı RAL 1006 Mısır Sarısı RAL 1007 Nergis Sarısı RAL 1018 Çinko Sarısı RAL 1021 Kolza Sarısı RAL 1023 Trafik Sarısı RAL 1028 Kavun Sarısı | RAL 3000 Alev Kırmızı RAL 3001 Sinyal Kırmızı RAL 3002 Karmen Kırmızı RAL 3003 Rubin Kırmızısı RAL 3004 Bordo RAL 3005 Şarap Kırmızısı RAL 3011 Kahve Kırmızı RAL 3020 Trafik Kırmızı | RAL 5002 Ultramarin Mavi RAL 5003 Safir Mavi RAL 5004 Siyah Mavi RAL 5008 Gri Mavi RAL 5011 Çelik Mavi RAL 5013 Kobalt Mavi RAL 5022 Gece Mavisi | RAL 9003 Sinyal Beyaz RAL 9010 Temiz Beyaz RAL 9016 Trafik Beyazı |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Yukarıdaki bilgiler, laboratuar çalışmalarında tespit edilmiş değerlere ve uygulamalardan elde edilen tecrübelere dayanılarak verilmiştir. Ancak bu veriler çalışma ortamı ve kullanıcı becerisine göre değişkenlik gösterebilir. Bu teknik bilgi formunun önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.