# Teknik Bilgi Formu

## PÜRKAY TC 40 Epoksi Son Kat Boya

### Karakteristik Özellikleri

PÜRKAY TC 40 Epoksi Son Kat Boya, iki komponentli, solvent içermeyen, epoksi bazlı son kat boyadır. Yüksek yüzey sertliği, mükemmel su ve kimyasal dayanımı, yüksek mekanik mukavemet ve kolay temizlenme özelliğine sahiptir.

Tozsuz, hijyenik ve estetik bir görünüm ile zeminde ekonomik bir kaplama oluşturur. Dikey ve yatay uygulaması mümkündür.

### Uygulama Alanları

Fabrikalar, üretim tesisleri, depolama alanları, alışveriş merkezleri, ilaç endüstrisi, su tankları, gıda sanayi, laboratuvarlar, atık su tesisleri ve forklift ve korozif kimyasalların kullanıldığı alanlarda son kat olarak uygulanır.

Uygulanabilr malzemeler

Uygun şekilde temizlenmiş ve astarlanmış beton, şap ve benzeri mineral esaslı zeminler ve metal yüzeyler

### Spesifikasyonlar

- Renk:			Ana RAL renkleri

- Karışım Oranı:		Ağırlıkça: A/B: 4/1

- Pot-life:			30±5 dak. /23ºC, 200 gr. 				DIN 16945

- Tüketim:			350-400 gr/m² (200-225 Kuru Film Kalınlığı)

- Kuruma Süresi :		5-7 saat 23ºC 						TS 4317

- Kür süresi:			7 gün 23ºC 						TS 4317

- Katlar arası bekleme:	24 saat 23ºC 						TS 4317

- Yoğunluk karışım :		1,50±0,05 gr/cm³   	 				TS EN ISO 2811-1

- Viskozite karışım :		3000±500 mPas

- Görünüş:			Parlak

- Taber Aşınması :		72 mg (CS 10/1000/1000) (7 gün / +23°C) (DIN 53 109 (Taber Aşınma Testi))

- Depolama:			Orijinal ambalajında 10-30ºC arasında stoklandığında depolama süresi

1 yıldır.

- Ambalaj:			8+2 kg’lık metal ambalaj

- Temizleme:			malzeme kürlenmeden ekipman aktif olarak solvent içeren temizleyici ile

temizlenmelidir

- Uygulama Tineri :		İnceltilmez

Bu teknik bilgi formunun ikinci sayfası mevcuttur.

Pürkay TC 40 Epoksi Son Kat Boya Teknik Bilgi Formu 2. sayfa

Teknik Öneriler

Karışım kullanım süresi içinde kullanılmalıdır, aksi takdirde geriye dönüşümsüz jelleşme oluşur ve kullanılmaz hale gelir. Tüm ekipman kullanım sırası ve sonrasında derhal aktif olarak temizlenmelidir. Koruyucu eldiven kullanılması tavsiye edilir.

### Ön Hazırlık

Pürkay TC 40 Epoksi Son Kat Boya malzemesini uygulamadan önce yüzey toz ve benzeri parçacıklardan arındırılmalı ve Pürkay Epoksi Beton Astarı ile astarlanmalıdır.

### Uygulama

PÜRKAY TC 40 Epoksi Son Kat Boya 2 ayrı kutuda ambalajlanmıştır. Üst kısımda bulunan küçük kabın tamamı, alt kısımda bulunan büyük kabın içine boşaltılarak,  iyice karıştırılmalıdır. Her iki komponentin karıştırılması, matkabın ucuna monte edilmiş karıştırıcı ile gerçekleştirilmelidir

Homojen ve estetik bir yüzey elde etmek için ikinci bir kat 8-24 saat içerisinde uygulanmalıdır.

Epoksi son kat boya uygulanmış yüzey en az 8-12 saat sudan korunmalıdır.

Yukarıdaki bilgiler, laboratuar çalışmalarında tespit edilmiş değerlere ve uygulamalardan elde edilen tecrübelere dayanılarak verilmiştir. Ancak bu veriler çalışma ortamı ve kullanıcı becerisine göre değişkenlik gösterebilir. Bu teknik bilgi formunun önceden haber verilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır.